## Slide 1
北村 海，大西 有希，天谷 賢治 | ： 東京工業大学
樫山 武士 | ： スズキ株式会社
実ラインの電着条件を模した 基礎実験に基づく 高精度自動車電着塗装 シミュレーション

## Slide 2: 研究背景
http://n-link.nissan.co.jp/NOM/PLANT/
+
-
電源
カソード
電極棒
＋ 塗料粒子
＋
＋
電着塗装とは電流を流すことで塗膜を析出させる塗装法.
防錆・防食のため自動車ボディの下塗りなどに用いられている.
塗膜未析出部分に優先して電流が流れ、付き廻り性がよい．
塗装条件等の最適化に電着塗装シミュレーションが必要.

## Slide 3: 研究背景
-
+
+
-
塗料粒子
被塗装物
（カソード）
-
-
+
析出
電荷を失い小さな塊となり，溜まる．
ある程度 溜まると...
通電開始
析出のメカニズム
塗膜
電着塗装とは電流を流すことで塗膜を析出させる塗装法.
防錆・防食のため自動車ボディの下塗りなどに用いられている.
塗膜未析出部分に優先して電流が流れ、付き廻り性がよい．
塗装条件等の最適化に電着塗装シミュレーションが必要.
塗膜抵抗：大

## Slide 4: 電着塗装シミュレーションへの道筋
ラボ実験（一枚板実験）において 電着条件を様々に変えて実験を行う．
電着数理モデル（後述）の同定 およびモデルパラメータの抽出．
有限要素解析ソフトへの実装．
（カソード）
鋼板
（アノード）
塗料浴槽
スターラーピース
鋼板
塗料
実車ラインでの電着塗装シミュレーション．
株式会社ディライト webページより
材料力学における
引張試験
構成則の同定
に相当．
株式会社ディライト webページより
株式会社ディライト webページより

## Slide 5: 先行研究の問題点
従来実験と実ラインで
表面電位時刻歴が 異なっている．
→ 先行研究におけるラボ実験では実ラインの 塗装条件を正しく再現できていなかった．
高精度な電着塗装シミュレーションのためには， 実ラインの電着条件の再現が必要！！
表面電位時刻歴の比較
✘ 現在の電着塗装シミュレーションでは複雑構造内部に生じる 低電圧領域および析出初期段階において精度が不十分.

## Slide 6: 研究目的
実ラインの電着条件を模した実験手法を提案し， 同時に電着数理モデルの同定を行うことにより，
電着塗装シミュレーションの高精度化を目指す．
本発表の流れ
提案する実験手法
実験結果と考察
提案モデル
解析結果

## Slide 7: 実験手法の提案
溶液抵抗による電圧降下の
スケール効果が原因．
表面電位時刻歴がずれていた原因
提案する実験手法
外部抵抗器を導入
塗料の溶液抵抗による電圧降下が
基礎実験では，数ボルト程度だが，
実ラインでは，数十ボルトに及ぶため．
→溶液抵抗による電圧降下を外部抵抗器 による電圧降下に置き換えている．
（カソード）
鋼板
（アノード）
塗料浴槽
スターラーピース
外部抵抗器

## Slide 8: 検証
→外部抵抗器を導入した基礎実験に基づいて， モデルの同定を行えばよい．
表面電位時刻歴の比較
提案実験により，実ラインに近い 表面電位時刻歴を再現できている．

## Slide 9: 実験結果

## Slide 10: 実験結果一覧
表面電位時刻歴
電流密度時刻歴
電着条件として，電源電圧70 V∼270 V, 電着時間20 秒∼300 秒間の様々な組み合わせを、撹拌あり/なしのケースで実施．全100ケース．
表面電位時刻歴と電流密度時刻歴

## Slide 11: 実験結果一覧（続き）
高電圧のケース（270 V）と低電圧のケース（70 V）で析出開始時間に数十秒の差が生じるようになった．
数十秒
膜厚時刻歴

## Slide 12: 実験結果一覧（続き）
塗膜抵抗値の挙動が塗料の流速依存性を持つ
結果となった．
膜厚と塗膜抵抗の関係
塗料の撹拌あり
塗料の撹拌なし

## Slide 13: 電着数理モデル
電着数理モデルとは以下の３つのモデルを指す．
    塗膜成長モデル（析出前）
    塗膜成長モデル（析出後）
    塗膜抵抗モデル
本発表では時間の都合上， 1.と3.についてのみ説明します．

## Slide 14: 提案する塗膜成長モデル（析出前）
(1)
鋼板を流れる電流が大きいほど，拡散消費量が増える．
アプローチ
析出開始時間の増加．
目標 数十秒に及ぶ析出開始時間の差を再現する．
→電着反応に使われず，失われる電流量が増加．
二種類の拡散消費
塗料粒子の溜まり量が多い ほど，拡散消費量が増える．
(2)
+
再溶解．
塗料粒子
鋼板
鋼板
-
-
-

## Slide 15: 提案する塗膜成長モデル（析出前）
拡散消費電流のモデル式（実験式）
+
再溶解．
鋼板
塗料粒子
鋼板
+
塗料粒子の溜まり量
-
-
-

## Slide 16: 提案する塗膜抵抗モデル
アプローチ
塗料の流速依存性．
目標 塗料の流速依存性を考慮する．
→撹拌ありとなしのケースで異なるモデル式を採用．
膜厚が13 ㎛の時の分極曲線
膜厚が定まった場合の分極曲線が、
撹拌ありでは線形
撹拌なしでは非線形
となっている．
分極曲線の例

## Slide 17: 提案する塗膜抵抗モデル
撹拌あり
(1)
塗膜抵抗モデルのモデル式
撹拌なし
(2)
を用いて次式で表される．

## Slide 18: 解析結果

## Slide 19: 有限要素解析コード
ES-FEM-T4とは？
標準的な四面体FEMより精度やメッシュ収束性が高い．
歪んだ要素でも比較的良い解を与える．
⇒複雑形状でメッシュ数を抑えて良い解を得るのに最適．
表面メッシュ のみを表示
４節点四面体を用いたエッジベース 平滑化有限要素法（ES-FEM-T4）を使用．
提供）スズキ株式会社

## Slide 20: 解析結果（一枚板実験，膜厚時刻歴）
三次元FEM解析と実験結果の比較
保持電圧が高いものから低いものまで，精度よく再現できている．

## Slide 21: 4枚BOX実験について
目的： 一枚板実験で同定したモデルの妥当性の確認．
4枚BOXは複雑な構造への電着を想定し，
袋状構造を模擬している．
電着条件： 電源電圧，電着時間を様々に変えて行う．
4枚BOX
4枚BOX実験の概要
実験に用いる器具
最も奥のスペース（図左）の 鋼板での精度が重要となる．
手前の面（アニメーション右）から順番に塗膜が析出している様子が確認される．

## Slide 22: 解析結果（4枚BOX実験）
最奥面の膜厚時刻歴の比較
従来モデルでの解析結果
提案モデルでの解析結果
実験手法が異なるため，単純比較はできないが，
提案モデルにより膜厚予測精度が向上している．

## Slide 23: 本発表のまとめ
電着塗装基礎実験において外部抵抗器を導入することで，実ラインでの表面電位時刻歴を再現した．
析出直前の塗料粒子を定量的に定式化し，その溜まり量に応じた拡散消費電流を考慮したモデルに改めた．
塗膜抵抗モデルを流速依存性を考慮したモデルに改めた．
塗膜成長モデルにおいて，濁りの電流密度履歴依存性を 考慮したモデルに改めた．
提案モデルを用いた三次元FEM解析で，一枚板実験および4枚BOX実験の結果を高精度に再現できることを示した．