## Slide 1: 高精度電着塗装シミュレーションの 実ライン自動車ボディへの適用
北村 海，大西 有希，天谷 賢治 ： 東京工業大学
樫山 武士 ： スズキ株式会社

## Slide 2: 電着塗装とは？
http://n-link.nissan.co.jp/NOM/PLANT/
電着塗装とは電流を流すことで塗膜を析出させる塗装法.
防錆・防食のため自動車ボディの下塗りなどに用いられている.
塗装条件等の最適化等に電着塗装シミュレーションが必要.
+
-
電源
車体 （カソード）
電極棒 （アノード）
＋ 塗料粒子
＋
＋

## Slide 3: 電着塗装とは？
-
+
+
-
塗料粒子
被塗装物
（カソード）
-
-
+
析出
電荷を失い小さな塊となり，溜まる．
ある程度 溜まると...
通電開始
析出のメカニズム
塗膜
電着塗装とは電流を流すことで塗膜を析出させる塗装法.
防錆・防食のため自動車ボディの下塗りなどに用いられている.
塗装条件等の最適化等に電着塗装シミュレーションが必要.
電気泳動

## Slide 4: 電着塗装シミュレーションへの道筋
ラボ実験（一枚板実験）において 電着条件を様々に変えて実験を行う．
電着数理モデル（後述）の同定 およびモデルパラメータの抽出．
有限要素解析ソフトへの実装．
（カソード）
鋼板
（アノード）
塗料浴槽
スターラーピース
鋼板
塗料
実車ラインでの電着塗装シミュレーション．
株式会社ディライト webページより
材料力学における
引張試験
構成則の同定
に相当．

## Slide 5: 研究背景
電着数理モデルはラボ実験の結果を用いて同定され， ラボ実験においてその妥当性が確認されている．
実ラインにおける予測精度を保証するためには， 電着塗装シミュレーションを実ライン自動車ボディへ適用する必要がある．
従来のシミュレータでは実ライン自動車ボディの 解析において，精度向上のため モデルパラメータの合わせ込みを行っていた．
鋼板
塗料
?

## Slide 6: 研究目的
新たな電着数理モデルを用いた電着塗装シミュレーションを
モデルパラメータの合わせ込みを行わずに 実ラインの自動車ボディに適用し，その妥当性を確認する．
本発表の流れ
電着塗装シミュレーションのレビュー
実車解析
まとめ

## Slide 7: 電着塗装シミュレーションのレビュー

## Slide 8: 基礎方程式
支配方程式 電圧Laplace方程式．
各種境界条件
絶縁境界条件
アノード（電極表面）境界条件
カソード（車体表面）境界条件
これらはラボ実験の結果を 用いて同定される．
得られた電位分布と各種境界条件を用いて， ボディ表面の電流密度および塗装膜厚を算出する．

## Slide 9: 電着塗装シミュレーションの難しさ
カソード（車体表面）境界条件における非線形性の強さ
塗膜の電気抵抗が膜厚に比例しない． at : 塗膜抵抗, : 定数, : 膜厚.
塗膜の成長速度が電流の大きさに比例しない． at : 膜厚成長速度, : 定数, : 電流密度.
電着塗装シミュレーションの精度を向上させるためには，
非線形なカソード境界条件のモデル化が重要である．

## Slide 10: 電着塗装シミュレーションの難しさ
カソード（車体表面）境界条件における非線形性の強さ
塗膜の電気抵抗が膜厚に比例しない． at : 塗膜抵抗, : 定数, : 膜厚.
塗膜の成長速度が電流の大きさに比例しない． at : 膜厚成長速度, : 定数, : 電流密度.
電着数理モデル
塗膜抵抗モデル：塗膜の電気抵抗値を決定する．
塗膜成長モデル：塗膜の成長速度を決定する．

## Slide 11: 塗膜抵抗モデルのパラメータ同定手順
鋼板
塗料
1. 一枚板実験
プロット
フィッティング
2. 散布図
3. パラメータ同定結果の平面図

## Slide 12: 塗膜成長モデルのパラメータ同定手順
鋼板
塗料
1. 一枚板実験
プロット
フィッティング
2. 散布図
3. パラメータ同定結果の平面図
「拡散消費電流密度」は塗膜の析出反応には使われず，水の電気分解反応に消費されてしまった電気量を表す．

## Slide 13: 実車解析

## Slide 14: 実ライン自動車ボディへの適用
解析モデルの全体像 実ライン自動車ボディにおける測定部位
電着槽（電極を含む）メッシュと自動車ボディ周辺メッシュを使用．
いずれのメッシュにも４節点四面体要素を使用．
電着槽内での自動車ボディの移動をオーバーセットメッシュ法で 再現．（実ラインの塗装工程ではコンベヤによりボディが移動．）
平均時間増分は約0.1秒で，370秒間の時間発展解析を実施．
●
●
●
●
●
Ch.2：フード
Ch.4：ルーフ
Ch.3：サイドドア
Ch.5：サイドシル
Ch.7：後部ドア
 | 節点数 | 要素数
電着槽 | 約 50 万 | 約 275 万
自動車ボディ | 約 78 万 | 約 344 万
左右対称とみなし，右半分のみを解析．

## Slide 15: 電着塗装シミュレーションの様子
塗装膜厚
表面電位
表面電流密度
車体全没後，通電開始時からの解析．視点は対称面側．
表面電流密度は析出開始時に極大となり， 塗膜が析出すると減少する．
表面電位は塗膜の成長とともに上昇するため， 内板の表面電位は遅れて上昇する．
塗膜は外板から析出し，内板へと付きまわる．

## Slide 16: 測定結果と解析結果の比較（最終膜厚）
誤差は最大でも13.5 %であり，合わせ込みなしでも 精度良く測定結果を再現できている．

## Slide 17: 測定結果と解析結果の比較（表面電位）
表面電位の立ち上がりが解析結果のほうが早くなる 傾向にあるが，測定結果の概形を再現できている．

## Slide 18: 測定結果と解析結果の比較（表面電位）
表面電位の立ち上がりが解析結果のほうが早くなる 傾向にあるが，測定結果の概形を再現できている．

## Slide 19: 測定結果と解析結果の比較（表面電位）
精度不足が課題であった内板（Ch. 6：床）においても，
精度よく測定結果を再現できている．
ただし，Ch. 6: 床 については膜厚の測定結果がないため表面電位のみ表示．

## Slide 20: まとめ

## Slide 21: 本発表のまとめ
新しい電着数理モデルに基づく電着塗装シミュレーションを 実ラインの自動車ボディに適用した．
有限要素解析結果と実ラインでの測定結果を比較することで， モデルパラメータの合わせ込みをしなくても精度よく測定結果を 再現できることを示した．
今後の課題
細かいメッシュを用いた実ライン自動車ボディの解析．
アノード境界条件および槽内移動の入力データが一部不正確であったため，正確なデータに基づく解析．
分散メモリ並列化による計算の高速化．

## Slide 22: 付録

## Slide 23: 印加電圧時刻歴
車体ボディ入槽時の急激な電流密度の上昇を防ぐために， 電極は2つのステージに分けて制御されている．
ステージ1の終了時に車体表面電位が下がっている．

## Slide 24: 電着数理モデル
塗膜成長モデル
膜厚, 電流密度, 拡散消費電流密度の関係を表すモデルである．
塗膜の成長速度を決定するために用いる．
析出前塗膜成長モデルで新たに濁りの濃度拡散を考慮した．
析出後 ：
塗膜抵抗モデル
膜厚, 表面電位, 電流密度の関係を表すモデルである．
塗膜の抵抗値を決定するために用いる．
新たに塗料流速依存性を考慮した．